SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

###### WYKONANIA I ODBIORU

ROBÓT BUDOWLANYCH

ST – 5

## ROBOTY  POSADZKOWE – PŁYTY  POD  SIEDZISKA

- WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót :

##### REMONT  TRYBUN  BOISKA  PIŁKARSKIEGO  W  NOWYCH  ZDUNACH

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych

Zakres robót : Wykonanie podłoży i  płyty  posadzkowej  zbrojonej  z  posypką  mineralno – szarą  i  ręcznym  zatarciem  na  gładko

1.4.	Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i STWO. - Wymagania Ogólne.

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją   kosztorysową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST- WO. Wymagania Ogólne.

- MATERIAŁY

Materiały do wykonania robót  należy stosować zgodnie z dokumentacją  projektowo -kosztorysową,  opisem   w  pozycjach

Materiały do wnętrz powinny posiadać atest higieniczny .

2.1. Materiały :

- Beton na  podłoże  B - 10

- Beton na  płytę  posadzkową  zbrojoną  B 20

- Sucha  zaprawa  posypki  mineralnej

- Środki gruntujące do podkładów

2.2. Warunki dostawy , składowanie

Materiały do robót wykończeniowych składować w odpowiednich warunkach stosownie do asortymentu .

- SPRZĘT

### Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST WO "Wymagania

ogólne".

Do wykonania robót wykończeniowych budynków należy użyć  sprzętu  odpowiadającego  charakterowi robót i przyjętej technologii wykonania np. :

- sprzęt  mechaniczny, odkurzacz  przemysłowy

- narzędzia  do  nakładania  warstw  wygładzających

- pace  stalowe lub z tworzyw sztucznych do rozprowadzania kompozycji klejących

łaty , poziomice , pace gumowe

- Inne .

- TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST WO "Wymagania

ogólne".

Środki transportowe dobrać odpowiednio do przewożonego materiału , stosując się do zaleceń producentów . Do transportu materiałów można  następujących środków transportu:

-	samochody skrzyniowe

- samochody dostawcze

Zaleca się używać samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych .

- WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST WO "Wymagania ogólne".

5.1.1. Podkłady

Pozostają stare , istniejące podkłady . Po usunięciu wierzchnich warstw posadzek  wykonać  na istniejących podkładach wylewki samopoziomujące . Stosować gotowe systemowe zaprawy i środki gruntujące zgodnie z zaleceniami producentów .

5.1.2  Wykonanie  posypki płyty  pod  siedziska

Podczas  wykonywania  płyty  posadzkowej  zbrojonej  oraz  posypki  należy  zachować

następujące  warunki:

-  płyta  żelbetowa  musi   zawierać  nie  mniej  niż  300 kg  cementu  na  1m3  mieszanki

betonowej  o  dużej  ilości  frakcji  drobnych  i  wysokim  punkcie  piaskowym

- cement  bez  dodatków – popioły  mają  tendencję  do  zbierania  się  w  górrnej  warstwie

mleczka  cementowego, co  może  prowadzić  do  osłabienia  i  odparzeń  posypki

- grubość  warstwy  betonowej  płyty  posadzkowej  zbrojonej  winno  wynosić  minimum –

10 cm. Po równomiernym  rozłożeniu, mieszanki  betonowej  należy  ją  dobrze  zagęścić  i  wyrównać  używając  łaty  wibracyjnej. W  razie  potrzeby  usunąć  nadmiar  mleczka  cementowego  zgarniaczami  gumowymi.

-	po  wykonaniu  płyty  posadzkowej  należy  odczekać  aż  nastąpi  jego  wstępne  związanie. Do  wykonania  posypki  należy  przystąpić  w  momencie  gdy  mocno  wciskany  w  powierzchnię  betonu  kciuk  pozostawia  odcisk  o  głębokości  ok.  5 mm.                                       Najpierw  wyrównuje  się  powierzchnię  betonu  zacieraczką.  Na  tak  zatartą  powierzchnię  należy  równomiernie  rozsypać  ręcznie  całą  przewidzianą  ilość  posypki. Przy  aplikacji  ręcznej  materiał  należy  rozsypywać  „  na  krzyż”  a  następnie  równomiernie  rozgarnąć  łatami. Następnie  należy  odczekać  do  momentu  kiedy  rozsypany  materiał  podciągnie  wilgoć  z  podkładu  i  stworzy  równo  zawilgoconą  masę. Wtedy  przystąpić  do  zacierania.

-	Nie  wolno  używać  wody  do  pielęgnacji  wykonanej  posadzki

-	Po  końcowym  wygładzeniu  całą  powierzchnię  pokryć  jednym z  materiałów  pielęgnacyjnych  akrylowo – krzemionowym    lub  płynną  folią.

    - Nacięcie  dylatacyjne  i  przeciwskurczowe  i  wypełnienie  szczelin.

- Szczeliny  dylatacyjne  i  nacięcia  należy  zwymiarować  na  skurcz  i  przewidywane  odkształcenie  termiczne,  uwzględniając  również  odkształcalność  materiałów  wypełniających.                                                                                                                                    Nacięcia  należy  wykonać  w  czasie  24  godzin  od  momentu  wykonania  posadzki – późniejsze  nacinanie  może  być  utrudnione  przez  szybki  przyrost  jej  twardości.       Szczeliny  należy  wypełnić  kitem  poliuretanowym  po  zagruntowaniu  środkiem  np. Sika  Primos 3

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

##### Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST WO "Wymagania ogólne"

6.1. Badania materiałów

Badanie materiałów użytych do wykonania robót zgodne z punktem 1.3 ST. Badanie to

następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymogami Dokumentacji Projektowej i odpowiednich norm materiałowych i aprobat technicznych .

6.2. Kontrola jakości wykonanych robót

Kontroli należy dokonać poprzez porównanie wykonanych robót z dokumentacją   kosztorysową  i  Warunkami technicznymi.

Prawidłowo wykonana posypka  płyty  powinna spełniać wymagania :

- mieć jednakową barwę

- grubość warstwy posypki powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta

- dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej  nie powinno przekraczać 3 mm na długości 2 m. i nie większe niż 5mm na całej długości lub szerokości  płyty  pod  siedziska.

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 m. i 1 mm na  czole  płyty.

- OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady podano w S.T. WO "Wymagania ogólne".

8.ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady

##### Ogólne zasady podano w S.T. WO "Wymagania ogólne"

8.2. Odbiór robót

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robót

Budowlano – Montażowych

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne wymagania

Płatność należy przyjmować zgodnie z dokumentacją i zakresem robót wymienionym w p.

1.3. niniejszej ST. w oparciu o odbiór faktycznie zamówionej i wykonanej pracy oraz oceną jakości robót i oceną jakości użytych materiałów.

9.2. Cena ryczałtowa wykonania robót obejmuje;

- roboty przygotowawcze

- zakup materiałów i ich transport na miejsce wbudowania

- transport wewnętrzny materiałów

- wykonanie robót zasadniczych

- wykonanie prac pielęgnacyjnych

- prace porządkowe

- PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

PN- EN  13813  Kruszywo  twarde  CT – C70 – F77 – A3

10.2 Aprobaty techniczne i instrukcje producentów

Opracował.